**Техническая спецификация**

**на закуп компрессорного масла для поршневых компрессоров**

1. Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Лот № 1 | Компрессорное масло | л. | 1254 |

**Лот №1. Компрессорное масло**

|  |  |
| --- | --- |
| Требование | Характеристика |
| Класс вязкости по ISO | 100 |
| Кинематическая вязкость, мм2/с  - при 40 °С  - при 100 °С | - 100  - 9.2 |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | 899 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 240 |
| Температура застывания, °С | -33 |
| Число нейтрализации, мгКОН/г | 0,3 |
| Зольность сульфатная, % | 0,06 |
| Окислительная стабильность (изменение массы коксового остатка), % | 2 |
| Свойства остатка (20%) фракционирования  - кокс (по Конрадсону), % масс.  - кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 0,3  160 |
| Защита от коррозии | выдерживает |
| Деэмульгирующие свойства, мин.  - при 54 °С  - при 82 °С | -  20 |

В тендерной заявке должна присутствовать информация о заводе-изготовителе предлагаемого Товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения Товара (отражается в таблице цен);

При поставке товара потенциальный поставщик обязан предоставить сертификат качества Товара.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гете, 327.

Требуемый срок поставки Товара: 10 рабочих дней с момента вступления в силу Договора.

Требования к маркировке и упаковке.

Sender's name Наименование отправителя

Recipient's name Наименование получателя

Destination Пункт назначения

Be Carefully Осторожно

Тор Верх

Don't throw He бросать

Keep in dry place Держать в сухом месте

Contract number Договор №

Gross weight Вес брутто

Net weight Вес нетто

Box number Ящик №

Dimensions Габариты

Bulk, in cubical centimeters Объем см. Куб.